一、大门订制要求；

1.主立柱：100 mm X100 mm X3 mm方管

2.门框：40 mm X60 mm X2.5 mm方管

3.竖档：30 mm X40 mm X2.0mm方管

4.竖档间隔：100 mm

5.门高：最高处2.5米

6.其他：每扇大门做两扇门，共四扇大门，做防锈，喷油漆（银灰色）

7.数量：590米

二、小门订制要求：

材料同大门一样，含主立柱、门框、竖档等，小门最高点与大门最高点持平，数量两扇。

三、围栏

1.每三米加一根立柱，40 mm X60 mm X2.0 mm方管，每三米增加辅助立柱一支，要求用水泥浇筑，下埋50公分，做防锈，做表面油漆（银灰色）；

2.立柱基础要求：地基下挖800 mm，浇筑800 mm X 500 mm X500 mm的形状，增加四个锣纹钢支角，通过支角与连接钢板相连；

3.连接钢板：200 mm X200 mm X10 mm钢板，立柱通过焊接与地板连接，；

4.围栏用30 mm X20 mm X1.5mm黑铁管，竖杆间隔10cm，高2米，做防锈，做表面油漆（银灰色）。

5.电子围栏：脉冲电子围栏，4线。

四、电子围栏维修期1年，其他维修期五年